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   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                 Предлагаем полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки (ТУТ), предназначенные для  герметизации муфт, заделки   

            концов кабелей с помощью колпачков, восстановления защитных покровов кабелей, изолирования жил, мест соединения 
            проводов, бандажирования жгутов проводов, антикоррозийной защиты, декоративного покрытия, цветовой маркировки, а  

            также для соединения и уплотнения стыков элементов водоснабжения с температурой до +80˚С и иного применения.
                 Усадка до диаметра, обеспечивающего полное обжатие изделия, происходит в результате нагрева ТУТ горячим  

            воздухом или открытым пламенем газовой горелки до температуры 120˚С – 180˚С не более 15 минут. Кратность усадки – 
            до 3. Рабочие температуры: от −60˚С до +80˚С. Прочность при разрыве не менее 100 кгс/см. Продольная усадка ТУТ от 5% 
            до 20% в зависимости  от  диаметра, до усадки.  Относительное удлинение при разрыве не менее 200%.  Срок службы: не 
            менее 25 лет.

                 ТУТ изготавливается с использованием гамма – излучения  из ПЭВД марок 153 – 10К, 153 – 02К, 102 – 10К, 107-61К,  

           ПНД 271-274К. Цвета: черный, желтый, красный, зеленый, синий, прозрачный (натуральный).     

                  По согласованию с заказчиком ТУТ могут изготавливаться других типоразмеров, с другими соотношениями диаметров 

            до и после усадки и другими толщинами стенок трубок, а также из различных марок и цветности композиций полиэтилена   

            высокого и низкого давления.
МАСЛОСТОЙКИЕ, СВЕТЛОСТОЙКИЕ, ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ                       ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 30 кВ НА 1 мм ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ

	Наименование ТУТ
	Кратность усадки
	Кол-во в упак. (м)
	Вес 1 п.м., г
	
	Наименование ТУТ
	Кратность усадки
	Кол-во в упак. (м)
	Вес 1 п.м., г
	

	 
	

	ТУТ  2/1 0.5
	2
	100
	2,50
	
	ТУТ  60/25  1.5
	2,40
	50
	140,50
	

	ТУТ  3/1,5 0.5
	2
	100
	3,10
	
	ТУТ  60/30  1.5
	2
	50
	150,72
	

	ТУТ  4/2  0.6
	2
	100
	3,77
	
	ТУТ  70/35  1.5
	2
	50
	176,80
	

	ТУТ  5/2  0.6
	      2,5 
	100
	3,77
	
	ТУТ  80/40  1.5
	2
	25
	200,96
	

	ТУТ  6/3  0.6
	2
	100
	5,65
	
	ТУТ  85/40  1.5
	2,13
	25
	196,94
	

	ТУТ  8/4  0.6
	2
	100
	7,58
	
	ТУТ  90/40  1.5
	    2,25 
	25
	200,96
	

	ТУТ  10/5  1.0
	2
	100
	15,88
	
	ТУТ  100/50  1.5
	2
	25
	251,20
	

	ТУТ  12/6  1.0
	2
	100
	18,84
	
	ТУТ  110/55  1.5
	2
	25
	275,71
	

	ТУТ  15/6  1.0
	      2,5 
	100
	18,84
	
	ТУТ толстостенная 

	ТУТ  14/7  1.0
	2
	100
	21,98
	
	ТУТ  15/6  1.5
	      2,5 
	50
	32,49
	

	ТУТ  16/8  1.0
	2
	100
	25,12
	
	ТУТ  20/8  1.5
	2,5
	50
	41,17
	

	ТУТ  20/8  1.0
	2,50
	100
	24,50
	
	ТУТ  24/8  2.0
	 3,0 
	50
	54,89
	

	ТУТ  20/10  1.0
	2
	100
	31,40
	
	ТУТ  28/11  2.0
	2,55
	50
	83,50
	

	ТУТ  24/10  1.0
	2,40
	100
	28,68
	
	ТУТ  33/14  2.0
	2,36
	25
	107,81
	

	ТУТ  24/12  1.0
	2
	100
	37,68
	
	ТУТ  45/18  2.0
	2,5
	25
	117,50
	

	ТУТ  28/11  1.0
	2,55
	100
	37,68
	
	ТУТ  50/25  2.5
	2
	25
	198,60
	

	ТУТ  30/15  1.0
	2
	100
	47,10
	
	ТУТ  60/30  2.5
	2
	25
	234,71
	

	ТУТ  32/16  1.0
	2
	100
	47,10
	
	ТУТ  70/35  2.5
	2
	25
	270,82
	

	ТУТ  35/15  1.0
	2,33
	100
	43,17
	
	ТУТ  80/30  2.0
	    2,67 
	25
	187,77
	

	ТУТ  40/17  1.5
	2,35
	50
	78,73
	
	ТУТ  80/40  2.5
	2
	25
	306,93
	

	ТУТ  40/20  1.5
	2
	50
	100,48
	
	ТУТ  99/36  3.0
	2,75
	25
	297,00
	

	ТУТ  50/20  1.5
	2,50
	50
	92,44
	
	Лента адгезивного подслоя

(сополимер этилена с винилацетатом)

25 мм х 0,5 мм, в кг
	

	ТУТ  50/25  1.5
	2
	50
	126,13
	
	
	


Цены по запросу delta-avers@yandex.ru
Тел: (343) 266-41-75, 266-34-53
РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ ТУТ
	ддд/пп т.т

	ддд – внутренний Ø ТУТ в мм до усадки, не менее
пп –  внутренний Ø ТУТ в мм после полной усадки, не более
т.т – толщина стенки ТУТ в мм  после полной усадки, не менее
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